Universidade Federal do Paraná - Departamento de Eng. Mecânica

TM206 - Introd. aos Materiais de Engenharia     PROVA FINAL 05/06/2000

1-Qual a influência da orientação cristalográfica na deformação plástica? Cite dois exemplos que evidencie esta influência.

2-Exemplifique um caso de anisotropia induzido pela microestrutura.

3-A capacidade de deformação de um material está relacionada com o seu sistema cristalino. Explique e dê dois exemplos.

4-Qual a influência de defeitos cristalinos na resposta mecânica de um material?

5-Cite três mecanismos de aumento de resistência mecânica. Explique como ocorre o aumento de resistência.

6-Como a maclagem pode induzir deslizamento em materiais HC? Explique

7-Cite duas maneiras de se obter refino do grão. Explique brevemente.

8-Uma liga Fe-C com estrutura CFC, contendo inicialmente 0.35 % C é exposta a uma atmosfera rica em oxigênio e sem carbono a 1127 C. Nestas circunstâncias, o C migra (por difusão) para a superfície, onde reage com o oxigênio, ou seja o teor de C na superfície é mantido essencialmente a 0 %. Este processo de perda de C é chamado de descarbonetação. A qual posição a concentração de C será de 0.15% após 10 h de tratamento? O valor de D a 1127 C é 6,9 x 10-11 m2/s.

9-Esboce num mesmo par de eixos as curvas  X  (verdadeiras) e d/d. Comente sobre a influência do aumento da taxa de encruameto relativo à curva  X  sobre a capacidade de deformação uniforme de um material metálico.

10-O que pode causar a fragilização de um material?

11-Comente sobre o comportamento de polímeros, cerâmicos e metais, deixando claro o porque da diferença. (brevemente)

RELATÓRIO - PARA SEGUNDA, 4 DE DEZEMBRO DE 2000 ÀS 10h00 NA SALA 7-08.

Comente brevemente sobre as diferenças de energia no ensaio de impacto para o Al, aço baixo C e aço médio C. Compare com a literatura.

Esboce um diagrama eutético. Através do balanço de massas mostre num campo bifásico abaixo da linha solidus é possível obter-se a composição de uma liga a partir de sua microestrutura.